| Дата изготов- ления образца и номер смены | Маркировка серии образцов | Наименование контролируемых конструкций и (или) номер состава и (или) номер | Нормируемые характеристики прочности и плотности бетона | Удобоукладывае- мость бетонной смеси | Ф.И.О. лица, изготовившего образцы или наименование организации, приславшей | Дата испытания | Масса образца, г | Размеры образца, см | Средняя плотность образца в момент испытания, г/куб.см | Номер испытательной машины; шкала | Показания силоизмери- теля испытательной машины | Разрушающая нагрузка, кН (кгс) | Прочность бетона, приведенная к базовому размеру образца, | Средняя влажность (для легкого и ячеистого бетонов) | Средняя плотность в серии в сухом состоянии (для | Средняя прочность серии образцов, МПа | Приме- чания | Подпись лица, испытавшего образцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технологического комплекса | Проектный класс (марка) | Отпускная и передаточная прочность, МПа (для сборных конструкций) | Средняя плотность, кг/куб.м (для легких и ячеистых бетонов) |  | образцы на испытание |  |  |  |  |  |  |  | МПа (с учетом влажностного коэффициента для ячеистого бетона) | в серии, % по массе | легкого и ячеистого бетонов), кг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Пример заполнения журнала для тяжелого бетона |
| 15.05. 89 г. | Ф-53 | Ф-14 | М200 | 14,0 | - | 4 | Иванова М. И. | 16.05. 89 г. | 2360 | 9,8Х10,1Х Х10,0 | 2384 | 200 кН | 357,5 | 143 (14 300) | 13,6 | - | - | 14,0 |  |  |
| I см. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2390 | 10,0Х10,0Х Х10,0 | 2390 | 200 кН | 382,5 | 153 (15 300) | 14,5 |  |  |  |  |  |
| 15.05. 89 г. | Ф-53 | Ф-14 | М200 | - | - | 4 |  | 13.06. 89 г. | 2380 | 10,1Х10Х Х9,9 | 2380 | 500 кН | 227 | 227 (22 700) | 21,6 | - | - | 21,7 |  |  |
| I см. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350 | 10Х10Х Х9,8 | 2397 | 500 кН | 231 | 231 (23 100) | 21,9 |  |  |  |  |  |
| Пример заполнения журнала для легкого бетона |
| 15.05. 89 г. | С-54 | НС | М50 | 4,0 | 900 |  |  | 16.05. 89 г. | 3240 | 15,1Х15Х Х14,9 | 960 | 200 кН | 266 | 106,5 (10 650) | 4,7 | 13 | 854 | 4,6 |  |  |
| II см. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 | 15Х15,1Х Х15 | 970 | 200 кН | 255 | 102 (10 200) | 4,5 | - |  |  |  |  |
| 15.05. 89 г. | С-54 | НС | М50 | - | - |  |  | 13.06. 89 г. | 3180 | 15Х14,9Х Х14,9 | 995 | 200 кН | 340 | 136 (13 600) | 6,1 | 12 | 855 | 6,2 |  |  |
| II см. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 15,1Х15,1Х Х15 | 960 | 200 кН | 359 | 143,6 (14 360) | 6,3 | - |  |  |  |  |